|  | государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Самарский колледж сервиса производственного оборудования имени Героя Российской Федерации Е.В. Золотухина» |
| --- | --- |

УТВЕРЖДАЮ

Приказ директора колледжа

от 30.05.2023 г. № 184-од

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02 Материаловедение

программа подготовки специалистов среднего звена

среднего профессионального образования

по специальности

15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание

и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Самара, 2023 г.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (далее СПО) 15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)

Разработчик: Илингина Е.В.

Содержание

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

СТРУКТУРА и содержание УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

условия реализации программы УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов Освоения УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

# 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Материаловедение»

  - Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 15.02.12. Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).        Программа учебной дисциплины может быть использована в программах дополнительного профессионального образования.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общепрофессиональный цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

-          распознавать и классифицировать конструкционные и вспомогательные

материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам;

-	определять виды конструкционных материалов;

-	выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации;

-	проводить исследования и испытания материалов; - расшифровывать маркировку металлов и сплавов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- строение и свойства машиностроительных материалов;

- методы оценки свойств машиностроительных материалов;

- области применения материалов;

- классификацию и маркировку основных материалов;

- методы и способы защиты от  коррозии;

- способы обработки материалов.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося  80  часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  64  часов;

самостоятельной работы обучающегося  16  часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Объем часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 70 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 70 |
| в том числе: |  |
| практические занятия | 20 |
| Самостоятельная работа обучающегося (всего) | - |
| Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета |

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедения»

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Физико-химические основы материаловедения |  |  |  |
| Тема 1.1 Строение и свойства металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Основные сведения о производстве и применении материалов Классификация конструкционных материалов. Области применения материалов. Основы доменного производства. Исходное сырье и продукция доменного производства. Основы производства стали. Основные сведения о получении цветных металлов. |  | 1 |
|  | 2 | Кристаллическое строение металлов Основные типы кристаллических решеток. Анизотропия в кристаллах. Аллотропия металлов. Дефекты кристаллических решеток. |  | 2 |
|  | 3 | Свойства металлов и способы их определения Физические, химические и технологические свойства металлов. Механические свойства металлов и сплавов. Методы и способы определения механических свойств: статические, динамические и усталостные испытания металлов и сплавов. Способы определения твердости металлов и сплавов. |  | 3 |
|  | Лабораторные работы | 4 |  |
|  | 1 | Определение механических свойств металлов и сплавов. Анализ результатов |  |  |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 1 | Применение методики определения твердости по Роквеллу и Бринеллю |  |  |
| Тема 1.2.Основные сведения о кристаллизации металлов | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Формирование структуры литых металлов Кристаллизация металлов и сплавов. Форма кристаллов и строение слитков. Получение монокристаллов. Аморфное состояние материалов. |  | 2 |
|  | 2 | Понятие о сплавах Классификация и структура металлов и сплавов. Способы получения сплавов. |  | 2 |
|  | 3 | Диаграммы состояния сплавов Основные равновесные диаграммы состояния двойных сплавов. Основные линии и точки диаграмм: ликвидус, солидус, эвтектика. Кристаллизация доэвтектических, эвтектических и заэвтектических сплавов. Физические и механические свойства металлов и сплавов в равновесном состоянии. Методика построения диаграмм состояния двойных сплавов. |  | 3 |
|  | 4 | Диаграмма состояния железоуглеродистых сплавов. Основные линии и точки диаграммы железо-цементит, структура железоуглеродистых сплавов. Влияние легирующих элементов на равновесную структуру сталей. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Построение диаграммы состояния сплавов системы свинец-сурьма |  |  |
|  | Контрольная работа |  |  |
| Раздел 2. Материалы, применяемые в машиностроении |  |  |  |
| Тема 2.1. Конструкционные материалы | Содержание учебного материала | 6 |  |
|  | 1 | Общие требования Классификация конструкционных материалов и их технические характеристики. Общие требования, предъявляемые к конструкционным материалам. Методы повышения конструктивной прочности материалов и критерии качества, надежности, долговечности, экономической целесообразности и т.д. |  | 2 |
|  | 2 | Углеродистые стали. Чугуны Влияние углерода и постоянных примесей на свойства чугуна. Классификация чугунов, их маркировка, область применения. Влияние углерода и постоянных примесей на свойства сталей. Углеродистые стали: обыкновенного качества и качественные углеродистые стали: маркировка, область применения. |  | 3 |
|  | 3 | Легированные стали Классификация легированных сталей: конструкционные стали, автоматные, шарикоподшипниковые, быстрорежущие и т.д. Влияние примесей и легирующих добавок на свойства легированных сталей. Маркировка легированных сталей, области применения. |  | 3 |
|  | 4 | Цветные металлы и сплавы Медные сплавы: общая характеристика и классификация: латуни, бронзы. Сплавы на основе алюминия: свойства алюминия, общая характеристика и классификация алюминиевых сплавов. Сплавы на основе магния: общая характеристика и классификация магниевых сплавов. Особенности алюминиевых и магниевых сплавов. |  | 2 |
|  | 5 | Материалы с особыми технологическими, механическими, эксплуатационными свойствами Стали с улучшенной обрабатываемостью резанием. Стали с высокой технологической пластичностью и свариваемостью. Железоуглеродистые сплавы с высокими литейными свойствами. Рессорно-пружинные стали. Пружинные материалы |  | 2 |
|  | 6 | Износостойкие материалы Материалы с высокой твердостью поверхности. Антифрикционные материалы: металлические и неметаллические, комбинированные, минералы. |  | 2 |
|  | 7 | Порошковые и композиционные материалы Получение изделий из порошков. Метод порошковой металлургии. Свойства и применение порошковых материалов в промышленности. Композиционные материалы, классификация, строение, свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. Новые перспективные конструкционные материалы. |  | 2 |
|  | 8 | Неметаллические материалы Классификация неметаллических материалов, их свойства, достоинства и недостатки, применение в промышленности. Полимеры: строение, свойства, термопласты и реактопласты, сложные полимеры. Каучук, процесс вулканизации, материалы на основе резины. Состав и общие свойства стекла. Древесина, ее основные свойства. Разновидности древесных материалов. |  | 2 |
|  | 9 | Материалы с особыми электрическими свойствами Материалы высокой электрической проводимости: электрические свойства проводниковых материалов, проводниковые материалы. Полупроводниковые материалы: строение и свойства, методы получения. Диэлектрики: свойства, виды. |  | 3 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Выбор материала в зависимости от условий эксплуатации |  |  |
|  | Лабораторные работы |  |  |
|  | 1 | Определение электрической прочности твердых диэлектриков |  |  |
|  | 2 | Определение удельного сопротивления диэлектриков |  |  |
|  | Контрольная работа | 1 |  |
| Тема 2.2 Инструментальные металлы и сплавы | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Материалы для режущих инструментов Углеродистые стали, низколегированные стали, легированные стали, быстрорежущие стали, спеченные сплавы, сверхтвердые сплавы для измерительных инструментов |  | 2 |
|  | 2 | Стали для инструментов обработки давлением Стали для инструментов холодной обработки давлением. Стали для инструментов горячей обработки давлением: стали молотовых штампов, стали для штампов горизонтально - ковочных машин и прессов. |  | 2 |
| Раздел 3 Основные способы обработки и соединения материалов, защита от коррозии |  |  |  |
| Тема 3.1 Термическая и химико-термическая обработка металлов и сплавов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Основные сведения о термической обработке Определение и классификация видов термической обработки . Превращения в металлах и сплавах при нагреве и охлаждении. Основное оборудование для термической обработки. |  | 2 |
|  | 2 | Виды термической обработки металлов и сплавов Отжиг: виды, сущность, область применения. Нормализация. Закалка виды, сущность, область применения. Поверхностная закалка сталей. Отпуск: виды, сущность, область применения. Дефекты термической обработки и методы их предупреждения. Термомеханическая обработка: виды, сущность, область применения. |  | 3 |
|  | 3 | Химико-термическая обработка металлов и сплавов Определение и классификация основных видов химико-термической обработки металлов и сплавов. Цементация стали. Азотирование стали. Диффузионное насыщение сплавов металлами и неметаллами. |  | 3 |
|  | Практические занятия | 1 |  |
|  | 1 | Выбор вида и режима термической обработки для конкретных деталей |  |  |
| Тема 3.2 Обработка металлов давлением | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Общие сведения Пластическая деформация металлов. Тепловой режим при обработке металлов давлением. Краткие сведения об обработке давлением пластмасс. |  | 2 |
|  | 2 | Виды обработки металлов давлением Прокатка, волочение, прессование. Сущность, технология, продукция. |  | 2 |
|  | 3 | Ковка. Штамповка Сущность процесса ковки. Основные операции, инструменты, оборудование. Область применения. Горячая и холодная штамповка. |  | 2 |
| Тема 3.3 Обработка металлов резанием | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Основные сведения Основные понятия об обработке металлов резанием. Принципы взаимозаменяемости. Понятие о допусках и посадках. Понятие о шероховатости поверхности. |  | 2 |
|  | 2 | Процесс резания металлов Основы учения о резании металлов. Основные части и элементы резца. Понятие о режимах резания. Методы обработки резанием |  | 2 |
|  | 3 | Металлорежущие станки Классификация металлорежущих станков и их характеристики. Станки токарной группы. Фрезерные станки. Строгальные и протяжные станки. Сверлильные и расточные станки. Шлифование. |  | 2 |
| Тема 3.4 Литейное производство | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Сущность литейного производства Назначение и сущность литейного производства. Технологический процесс получения отливок: в разовые формы и ручной или машинной формовкой. Дефекты в отливках. |  | 2 |
|  | 2 | Получение отливок в разовые формы. Формовочные смеси. Модели и их назначение, назначение стержней. Примеры использования литых деталей. |  | 2 |
|  | 3 | Специальные способы литья Краткие сведения о технологии литья в металлические формы, о технологии центробежного литья, литья под давлением, литья по выплавляемым моделям и литья в оболочковые формы, литье вакуумным всасыванием. Мероприятия по охране труда и окружающей среды в литейном производстве. |  | 2 |
| Тема 3.5 Коррозия металлов и способы защиты | Содержание учебного материала | 4 |  |
|  | 1 | Виды коррозии. Электрохимическая, химическая и атмосферная виды коррозии. Коррозия поверхностная и внутренняя. Процессы, протекающие в металлах при различных видах коррозии. |  | 2 |
|  | 2 | Основные способы защиты от коррозии Виды неметаллических покрытий., способы их нанесения. Металлические покрытия. Способы их нанесения. |  | 3 |
|  | 3 | Коррозионно-стойкие материалы. Виды коррозионно-стойких материалов. Жаропрочные и жаростойкие материалы. Хладостойкие материалы. |  | 2 |
| Тема 3.6 Разъемные и неразъемные соединения материалов | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Разъемные соединения. Классификация соединений, выполняемых при сборке машин и механизмов. Методы осуществления разъемных соединений. Требования, предъявляемые к разъемным соединениям. Инструменты, приспособления, оборудование, применяемое для получения разъемных соединений. |  | 2 |
|  | 2 | Неразъемные соединения. Методы осуществления неразъемных соединений (сварка, пайка металлов). Требования, предъявляемые к неразъемным соединениям. Сущность сварки. Классификация современных видов сварки. Типы сварочных соединений и швов. Краткие сведения о сварочном оборудовании. Современные способы контроля сварных соединений. Принадлежности для пайки металлов. |  | 2 |
| Тема 3.7 Энергосберегающие технологии при получении и обработке металлов |  | Содержание учебного материала | 2 |  |
|  | 1 | Анализ существующих видов производства и получения металлов и сплавов. Определение факторов, влияющих на стоимость и качество металлов и сплавов. |  | 3 |
|  | 2 | Анализ существующих видов и способов обработки металлов и сплавов. Выбор наиболее технологичных и экономичных видов и способов обработки металлов и сплавов. |  | 3 |
| Диф.зачет |  |  | 1 |  |
| Всего: | 70 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

# 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Материаловедение»

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

- измерительные инструменты;

- плакаты;

- раздаточный материал;

- наглядный материал (модели, сборочные единицы).

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- мультимедиа проектор, экран;

доступ к сети Интернет

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Чумаченко Ю.Т. , Чумаченко Г.В.  Материаловедение и слесарное дело: учебник — Москва: КноРус, 2016г. ЭБС

- Черепахин А.А. , Колтунов И.И. , Кузнецов В.А. Материаловедение: учебник — Москва: КноРус, 2016г. ЭБС

Интернет-ресурсы:

- http://www.materialscience.ru/

- http://k-a-t.ru/materialovedenie/1/index.shtml

- http://materiall.ru/

- http://www.ph4s.ru/book_tribo.html

Дополнительные источники:

- Материаловедение: метод. указания/Новосиб. гос. аграр. ун-т.

Инженер. ин-т; сост: З.А Лузянина, Е.В. Агафонова.— Новосибирск, 2018г. ЭБС БПТ

- Чумаченко Г.В. Материаловедение и слесарное дело.- Ростов н. д. Феникс, 2018г.

- Стуканов В.А. Материаловедение - М.: ИНФРА, 2014г Никифоров В. М. Технология металлов и конструкционные материалы. Л. Машиностроение, 2016.

- Моряков О.С. Материаловедение. – М.: «Академия», 2018. – 240 с.

- А.А. Черепахин, И.И. Колтунов, В.А. Кузнецов Материаловедение – М.: КНОРУС, 2015.

- Стерин И.С. Материаловедение – М.: Дрофа, 2019.

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

| Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) | Формы и методы контроля и оценки результатов обучения |
| --- | --- |
| В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: - распознавать и классифицировать конструкционные и вспомогательные материалы по внешнему виду, происхождению, свойствам; - определять виды конструкционных материалов; - выбирать материалы для конструкций по их назначению и условиям эксплуатации; - проводить исследования и испытания материалов; - расшифровывать маркировку металлов и сплавов. В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: - строение и свойства машиностроительных материалов; - методы оценки свойств машиностроительных материалов; - области применения материалов; - классификацию и маркировку основных материалов; - методы и способы защиты от коррозии; - способы обработки материалов. | Оценка результата выполнения практических заданий |